Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

# SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOTYCZACYCH ZADANIA PN:

„PRZEBUDOWA DROGI

NR 38136 HENRYSZEW – ORYSZEW

I. Część ogólna

  - Zakres rzeczowy objęty zamówieniem

Roboty drogowe obejmują wykonanie na odc. o długości 565 m od km 0+000 do km 0+565 robót ziemnych w granicach pasa drogowego, poszerzenia jezdni w obustronnym krawężniku na ławie betonowej z oporem, chodnika i zjazdów do posesji.

    - Konstrukcja do wykonania na jezdni projektowanej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm  dla ruchu KR-2,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubość  9 cm  dla ruchu KR-2,

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego grubości  16 cm

    - Konstrukcja do wykonania na jezdni projektowanej (jezdna istniejąca z poszerzeniami):

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR-2 grubość    5 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubość  9 cm  dla ruchu KR-2,

- warstwa wzmacniająco-wyrównawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR-2 w ilości 150 kg/m2,

- istniejąca podbudowa pomocnicza (istniejąca nawierzchnia bitumiczna szer. 3,50 m):

- nawierzchnia bitumiczna śr. gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego śr. gr. 7 cm.

- podbudowa pomocnicza na poszerzeniu:

- z kruszywa łamanego gr. 12 cm.

## 1.1.3. Konstrukcja chodnika

- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

- podsypka piaskowa (piasek średnioziarnisty) gr. 5 cm.

1.1.4. Konstrukcja zjazdów:

- kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego gr. 20 cm z zamknięciem powierzchni klińcem,

2. Obowiązki Wykonawcy

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami / wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza ,

- zlecenie wykonania projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z  obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji  ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie  wykonywania robót,

- zorganizowanie zaplecza budowy – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,

- ochrona mienia budowy – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i budowy,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,

- naprawienie ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia publicznego,

- zapewnienie dojazdu i dojścia pieszym do posesji,

- zawiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych o rozpoczęciu robót i protokólarne ustalenie z właścicielami stanu technicznego tych urządzeń. W rejonie urządzeń podziemnych roboty wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.

3. Warunki realizacji zamówienia

Roboty wykonać zgodnie z:

- projektem budowlanym,

- obowiązującymi normami i przepisami,

- zaleceniami inwestora,

- protokółem ZUD,

- niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej na odc. od km 0+000 do km 0+250

4. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.

II. Część drogowa

1. Roboty przygotowawcze

Wykonanie projektu organizacji robót na czas wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót.

1.1.Karczowanie i usuwanie drzew

Karczowanie i usuwanie drzew należy wykonać z zastosowaniem sprzętu dobranego do przedmiotu prac z zachowaniem zasad BHP i minimalizując uciążliwość dla ruchu kołowego i otoczenia.

2. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

Przed przystąpieniem do robót w oparciu o dokumentację projektową przebudowy drogi należy przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Oś trasy należy wytyczyć przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej. Rzędne punktów na osi wyznaczyć z dokładnością do 1 cm. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchołkowe, punkty główne, pośrednie trasy muszą mieć oznaczenia określające jednoznacznie w sposób trwały charakterystykę i położenie tych punktów.

3. Roboty rozbiórkowe

3.1.Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie:

3.1.1.nawierzchni asfaltowej o gr. 3 cm,

3.1.2.podbudowy z kruszywa łamanego gr. 7 cm ,

3.1.3.przepustów z rur betonowych ø 30, 40 (zjazdy),

3.1.4.przepust rurowy pod drogą ø 80,

3.1.5.podbudowy betonowe 0,25÷0,30 m,

Materiały z rozbiórki Wykonawca wywiezie na odpowiednie, legalne składowisko dostępne wykonawcy. Koszt wywozu gruzu należy uwzględnić w koszcie jednostkowym robót w tabeli kosztowej. Roboty rozbiórkowe prowadzić selektywnie, ręcznie i z zastosowaniem sprzętu dobranego do przedmiotu prac. Pozyskany materiał posegregować i składować według ustaleń z Inspektorem Nadzoru.

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne dla robót drogowych należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/98.

Roboty ziemne obejmują wykonanie zakresu zgodnie z projektem w liniach rozgraniczających z uwzględnieniem wykonania rowów po stronie prawej i lewej.

Zagęszczenie robót ziemnych zgodnie z normą PN-S-02205/98. Wykonanie robót obejmuje ewentualne usunięcie karp,  wartość uwzględnić w cenach jednostkowych w tabeli kosztowej.

5. Krawężniki

Krawężniki betonowe 15x30x100 na podsypce cementowo-paskowej 3 cm na ławie z betonu B-15 z oporem.

## -   Koryto pod ławy powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050,

-   Wykonanie ław powinno być zgodne z normą BN-64/8845-02,

-   Krawężniki należy ustawić zgodnie z normą BN-64/8845-02,

-   Na ławy należy stosować beton klasy B-15 wg normy PN-B-06250,

6. Podbudowa

Konstrukcja do wykonania na jezdni projektowanej (pełnej szerokości):

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubość  9 cm  dla ruchu KR-2,

Podbudowę z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR-2 wykonać z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/25 klasy I gat. wg PN-B-11112:1996 z zastosowaniem asfaltu D70 wg normy PN-C-96170:1965, wypełniacza mineralnego podstawowego wg normy PN-S-96505. Wykonawca winien sporządzić recepturę masy i przed przystąpieniem do robót zatwierdzić ją przez Inżyniera. Masę betonu asfaltowego układać całą szerokością jezdni tj. bez spoin podłużnych. Przed układaniem warstwy podbudowy asfalto-betonowej należy skropić podłoże emulsja asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,3 do 1 kg/m2. Oczyszczenie i skropienie wykonać wg wymagań określonych w „Ogólnych Specyfikacjach Technicznych D-045.03.01 – Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” – wyd. GDDP-1998. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zarób próbny w obecności Inżyniera przed przystąpieniem do produkcji masy. Podbudowę z betonu asfaltowego wykonać wg wymagań określonych w „Ogólnych Specyfikacjach Technicznych D-04.07.01 - Podbudowy z betonu asfaltowego”- wyd. GDDP-1998. Wymagania odnoszą się do materiału, sprzętu, transportu, wykonywania robót, kontroli jakości, obmiaru i odbioru robót.

- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego grubości  16 cm.

Podbudowę należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w „Ogólnych Specyfikacjach Technicznych D-04.04.00 – Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” – wyd. GDDP-1998 oraz „Ogólnych Specyfikacjach Technicznych D-04.04.02 – Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.” – wyd. GDDP-1998. Podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego o uziarnieniu mieszczącym się pomiędzy krzywymi 1 i 2 na rys. nr 1 w OST-D-04.04.00 i pozostałych parametrach określonych w tabeli 1 w OST – D-04.04.00 jak dla kruszywa łamanego na podbudowę zasadniczą. Wymagania odnoszą się do materiału, sprzętu, transportu, wykonywania robót, kontroli jakości, obmiaru i odbioru robót

Konstrukcja do wykonania na jezdni projektowanej (jezdna istniejąca z poszerzeniami):

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubość  9 cm  dla ruchu KR-2,

Podbudowę z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR-2 wykonać z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/25 klasy I gat. wg EN 13043:2002 z zastosowaniem asfaltu D70 wg normy PN-C-96170:1965, wypełniacza mineralnego podstawowego wg normy PN-S-96505. Wykonawca winien sporządzić recepturę masy i przed przystąpieniem do robót zatwierdzić ją przez Inżyniera. Masę betonu asfaltowego układać całą szerokością jezdni tj. bez spoin podłużnych. Przed układaniem warstwy podbudowy asfalto-betonowej należy skropić podłoże emulsja asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,3 do 1 kg/m2. Oczyszczenie i skropienie wykonać wg wymagań określonych w „Ogólnych Specyfikacjach Technicznych D-045.03.01 – Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” – wyd. GDDP-1998. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zarób próbny w obecności Inżyniera przed przystąpieniem do produkcji masy. Podbudowę z betonu asfaltowego wykonać wg wymagań określonych w „Ogólnych Specyfikacjach Technicznych D-04.07.01 - Podbudowy z betonu asfaltowego”- wyd. GDDP-1998. Wymagania odnoszą się do materiału, sprzętu, transportu, wykonywania robót, kontroli jakości, obmiaru i odbioru robót.

- warstwa wzmacniająco-wyrównawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR-2 w ilości 150 kg/m2,

- istniejąca podbudowa pomocnicza (istniejąca nawierzchnia bitumiczna szer. 3,50 m):

- nawierzchnia bitumiczna śr. gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego śr. gr. 7 cm.

- podbudowa pomocnicza na poszerzeniu:

- z kruszywa łamanego gr. 12 cm.

7. Nawierzchnia.

Wykonanie robót obejmuje wykonanie warstwy wzmacniająco-wyrównawczej na istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym dla ruchu KR-2 (przedłożeniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego). Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR-2 z oczyszczeniem i skropieniem między warstwowym emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m² oraz regulację wysokościową urządzeń podziemnych np. skrzynki do zasuw, hydrantów, wpustów, włazów do studni rewizyjnych (koszt uwzględnić w cenach jednostkowych w tabeli kosztowej).

7.1. Materiały

Warstwę wzmacniająco-wyrównawczą i warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego dla ruchu  KR-2 zgodnie z normą PN-S-96025/2000.

Przed przystąpieniem do robót asfaltowych Wykonawca przedłoży Inwestorowi do akceptacji recepty na MMA do wykonania poszczególnych warstw. Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszyw wapiennych do produkcji MMA na warstwę ścieralną.

8. Chodniki

Chodnik należy wykonać konstrukcji nawierzchni określonej w pkt.1.1.3

W chodnikach w rejonie przejść dla pieszych oraz wjazdów bramowych ukształtować w stosunku do zaniżonego krawężnika przy krawędzi jezdni. Chodniki należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w „Ogólnych Specyfikacjach Technicznych D-08.02.01 – Chodniki z płyt chodnikowych betonowych” – wyd. GDDP-1998 oraz „Ogólnych Specyfikacjach Technicznych D-04.01.01 – Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża” – wyd. GDDP-1998. Wymagania odnoszą się do materiału, sprzętu, transportu, wykonywania robót, kontroli jakości, obmiaru i odbioru robót. Chodniki wykonać z kostki brukowej wibroprasowanej o grubości 6 cm.

7.1. Chodnik

7.1.1.Nawierzchnia

Nawierzchnię chodnika należy wykonać z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm posiadającej aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w drogownictwie wydaną przez uprawnioną jednostkę.

7.1.2.Podbudowa

Na podsypkę cementowo-piaskową należy zastosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gat I wg normy PN-B-11113/96 oraz cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania normy PN-B-19701/97 i wody.

Do wykonania podbudowy należy zastosować pospółkę spełniającą wymagania normy PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.

7.1.3.Materiał do wypełnienia szczelin.

Do wypełnienia spoin należy stosować piasek naturalny spełniający wymagania

normy PN-B-11113/96 gatunku 2 i 3.

7.1.3. Obrzeża

Obrzeża 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione zaprawą cem-piask. Obrzeża muszą spełniać wymogi normy BN-80/6775-04/04

-   koryto pod ławy powinno być wykonane zgodnie z normą BN-06050,

-   wykonanie ław powinno być zgodne z normą BN-64/8845-02.

8. Wjazdy bramowe indywidualne i publiczne (przez chodnik)

Zjazdy należy wykonać o konstrukcji nawierzchni określonej w pkt.1.1.4

8.1.Materiały

8.1.1.Kostka betonowa

Do wykonania nawierzchni zjazdów należy zastosować kostkę betonową z wibroprasy gr. 8 cm, gat. I posiadającą aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę i odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.

10.1.1.1.Podsypka cementowo-piaskowa.

Na podsypkę cementowo-piaskową należy zastosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gat I wg normy PN-B-11113/96 oraz cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania normy PN-B-19701/97 i wody.

10.1.1.2.Materiał do wypełnienia szczelin.

Do wypełnienia spoin należy stosować piasek naturalny spełniający wymagania

normy PN-B-11113/96 gatunku 2 i 3.

10.1.2.Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego

Podbudowę pomocniczą należy wykonać z kruszywa kamiennego łamanego klasy II spełniającego wymogi normy PN-B-11112 warstwami z zagęszczeniem i skropieniem wodą. Do wykonania robót należy zastosować kruszywo o uziarnieniu zapewniającym jego zagęszczenie, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Materiał rozkładać warstwami o jednakowej grubości zapewniającej zagęszczeniu o ostatecznej grubości po zagęszczeniu zgodnej z grubością projektowaną.

9. Wykonanie przepustów pod zjazdami indywidualnymi i publicznymi (przez rów przydrożny)

Wykonanie przepustów obejmuje:

- wykonanie wykopu pod ławę,

- wykonanie ławy żwirowej gr. 20 cm,

- ułożenie  rur z PEHD o średnicy 40 cm,

- ułożenie  rur z betonowych o średnicy 50 cm wg normy BN-74/9191-01,

- powierzchnia umocnienia zjazdów kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10 cm,

- umocnieniem dna i skarp rowu na wlocie i wylocie płytkami ażurowymi o wymiarach 40x60x8 na podsypce żwirowej gr. 10 cm,

9.1.Materiały

9.1.1.Roboty ziemne wykonać wg pkt 4

9.1.2.Ława

Ławę należy wykonać z mieszanki żwirowej spełniającej normę PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.

9.1.3.Rury betonowe

Należy zastosować rury betonowe prefabrykowane z betonu klasy min B-30 bez pęknięć, rys, porów, krawędzie styków rur bez uszkodzeń. Wymiary prefabrykatów powinny mieścić się w granicach tolerancji wg normy BN-74/8935-04. Przepust zaizolować roztworem asfaltu do gruntowania wg PN-74/B-24622 lub innym materiałem izolacyjnym za zgodą inwestora.

9.1.4.Umocnienie skarp i dna rowu

Umocnienie wykonać z płyt betonowych ażurowych na podsypce żwirowej.

9.1.5.Rury z PEHD „wg załącznika do Specyfikacji”.

10. Oznakowanie

Tymczasowa organizacja ruchu

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca robót, zmian organizacji ruchu na czas robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na obszarze oddziaływania wykonanego oznakowania. Wykonawca winien stosować organizację robót i związaną z nią organizację ruchu drogowego minimalizując koszty społeczne prowadzonych utrudnień. Organizacja prac (podział na odcinki, harmonogramy, itp. ustalenia organizacyjne) winna być uzgodniona z Inspektorem we własnym zakresie opracuje i zatwierdzi projekty organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego, wykona i utrzyma oznakowanie wykonane na podstawie projektów organizacji tymczasowej. Wykona inne roboty i obiekty oraz poniesie opłaty wynikające z tymczasowej organizacji ruchu.

11. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane oraz roboty związane z usuwaniem i odtwarzaniem ogrodzeń posesji wymagają uzgodnienia i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

12.  Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i sprzętu itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

13. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i będą wykorzystywane w ilość zapewniającej wykonanie robót w terminie przewidzianym umową.

14. Odbiory w trakcie realizacji zamówienia:

Roboty zanikające należy zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy i załączyć wyniki badań:

- dla koryta – wskaźnik zagęszczenia, szerokość,

- dla podbudowy z kruszywa łamanego – nośność, szerokość,

- dla podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy wyrównawczej i ścieralnej – skład mieszanki mineralno – asfaltowej, wskaźnik zagęszczenia, grubość warstwy, wolna przestrzeń w warstwie.

15. Odbiór końcowy.

Po pozytywnym wstępnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora  należy przygotować dokumentację powykonawczą:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- wyniki badań zagęszczenia gruntu w korycie,

- badanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych i inne badania wg normy PN-S-96025/2000

- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały (np. rury,  kręgi, beton, kruszywo itp.),

- oświadczenie kierownika budowy, dziennik budowy.

16. Warunki płatności

Zadnie z warunkami określonymi w umowie.

Ceny jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują dostawę materiałów zawierają całkowity koszt wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym i niniejszą STWiOR.

Uwagi i zalecenia wymienione powyżej należy uwzględnić w kalkulacji kosztów jednostkowych do tabeli kosztowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości rodzajów robót i ich rozliczenia po cenach jednostkowych określonych w tabeli kosztowej.